| Ознака врсте | Ознака 27 производа (типови обичних цемената) |  | Састав (масених %а)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главни састојци |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Споредни састојци |
|  |  |  | клинкер | гран. згура високе пећи | силик. чађ | Пуцолан |  | Летећи пепео |  | сагор. шкри-љац | Кречњак |  |  |
|  |  |  |  |  |  | природ-ни | активи-рани | силикат- ни | калцијум-ски |  |  |  |  |
|  | Назив | Ознака | K | S | Dб) | P | Q | V | W | T | L | LL |  |
| CEM I | Портланд цемент | PC | 95-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
| CEM II | Портланд цемент са додатком згуре | PC 20S | 80-94 | 6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35S | 65-79 | 21-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  | Портланд цемент са додатком силикатне чађи | PC 20D | 90-94 | - | 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  | Портланд цемент са додатком пуцолана | PC 20P | 80-94 | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35P | 65-79 | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 20Q | 80-94 | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35Q | 65-79 | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  | Портланд цемент са додатком летећег пепела | PC 20V | 80-94 | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35V | 65-79 | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 20W | 80-94 | - | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35W | 65-79 | - | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | 0 до 5 |
|  | Портланд цемент са додатком сагорелог шкриљца | PC 20T | 80-94 | - | - | - | - | - | - | 6-20 | - | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35T | 65-79 | - | - | - | - | - | - | 21-35 | - | - | 0 до 5 |
|  | Портланд цемент са дод. кречњака | PC 20L | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 35L | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | - | 0 до 5 |
|  |  | PC 20LL | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | 0 до 5 |
|  |  | PC 35LL | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | 0 до 5 |
|  | Портланд композитни цементв) | PC 20M | 80-88 | <------------------------------------------12-20 ----------------------------------------> |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 do 5 |
|  |  | PC 35M | 65-79 | <------------------------------------------21-35 ----------------------------------------> |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 do 5 |
| CEM III | Металуршки цемент | M 35K | 35-64 | 36-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | M 20 K | 20-34 | 66-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | M 5K | 5-19 | 81-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 до 5 |
| CEM IV | Пуцолански цементв) | P 35 | 65-89 | - | <---------------------------11-35 -------------> |  |  |  |  | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | P 55 | 45-64 | - | <---------------------- 36-55 -----------------> |  |  |  |  | - | - | - | 0 до 5 |
| CEM V | Композитни цементв) | MP 30 | 40-64 | 18-30 | - | <---------18-30--------> |  |  | - | - | - | - | 0 до 5 |
|  |  | MP 50 | 20-38 | 31-49 | - | <---------31-49---------> |  |  | - | - | - | - | 0 до 5 |
| а) Вредности у табели односе се на збир главних и споредних додатних састојака. б) Удео силикатне чађи ограничен је на 10%. в) У портланд-композитним цементима PC 20M и PC 35M, у пуцоланским цементимаP 35 и P 55 и у композитним цементима MP 30 и MP 50 главни састојци, поред клинкера морају бити наведени у ознаци цемента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |