| Ознака врсте | Ознака 7 производа (типови сулфатно отпорних обичних цемената) |  | Састав (масених %) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главни састојци |  |  |  | Споредни састојци |
|  |  |  | клинкер | гран. згура високе пећи | природни пуцолан | силикатни летећи пепео |  |
|  |  |  | K1 | S | P | V |  |
| CEM I | сулфатно отпорни портланд цемент | PC-SR 0 | 95-100 | - | - | - | 0-5 |
|  |  | PC-SR 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | PC-SR 5 |  |  |  |  |  |
| CEM III | сулфатно отпорни металуршки цемент | М 20К-SR | 20-34 | 66-80 | - | - | 0-5 |
|  |  | М 5К-SR | 5-19 | 81-95 | - | - | 0-5 |
| CEM IV | сулфатно отпорни пуцолански цемент | P 35- SR | 65-79 | - | <--------------21-35---------> |  | 0-5 |
|  |  | P 55- SR | 45-64 | - | <--------------36-55---------> |  | 0-5 |
| 1 Хемијски састав клинкера мора да буде у складу са дефинисаним у Табели 5. овог правилника. |  |  |  |  |  |  |  |