	Класа чврстоће
	Чврстоћа при притиску MPaв)
	Почетак везивања minг)
	Експанзија

mm
	

	
	Почетна чврстоћа
	Стандардна чврстоћа
	
	
	Група белине, %

	
	2 дана
	7 дана
	28 дана
	
	
	A
	B
	C

	32,5 Lа)
	-
	≥ 12,0
	≥ 32,5
	≤ 52,5
	≥ 75
	≤ 10
	≥ 80б)
	≥ 75б)
	≥ 70б)

	32,5 N
	-
	≥ 16,0
	
	
	
	
	
	
	

	32,5 R
	≥ 10,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	42,5 La)
	-
	≥ 16,0
	≥ 42,5
	≤ 62,5
	≥ 60
	
	
	
	

	42,5 N
	≥ 10,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	42,5 R
	≥ 20,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	52,5 La)
	≥ 10,0
	-
	≥ 52,5
	-
	≥ 45
	
	
	
	

	52,5 N
	≥ 20,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	52,5 R
	≥ 30,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	a) класа чврстоће дефинисана само за цемент CEM III

б) група белине дефинисана само за беле цементе. Представља коефицијент рефлектоване светлости, а изражава се у процентима. Одређује се на узорку цемента без претходне обраде путем млевења. Мерење белине се врши помоћу рефлексионог фотометра упоређивањем са еталоном стандардног узорка баријумовог сулфата, а према упутствима која су дата уз апаратуру.

в) чврстоћа при притиску калцијум-алуминатних цемената не сме да буде мања од 18,0 MPa након 6 сати и мања од 40,0 MPa након 24 сата када је одређена у складу са SRPS EN 196-1 након 6 и 24 сата под следећим условима:

- малтера треба да буде сачињен од: 1350 g CEN стандардног песка, 500 g калцијум-алуминатног цемента и 200 g воде, односно однос вода/цемент треба да је = 0,40

- сва опитна тела треба да буду извађење из калупа након 6 h ± 15 min

- опитна тела намењена за испитивање након 6 сати треба да буду испитана одмах након што се изваде из калупа

- опитна тела намењена за испитивање након 24 сата треба да се чувају у води након што се изваде из калупа и испитају након 24 h ± 15 min.

г) почетак времена везивања, одређен у складу са SRPS EN 196-3, за калцијум-алуминатне цементе не сме да буде мањи од 90 мин.


